## Slide 1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра математической физики
Ненахов Нил Денисович
Вычисление управляющих параметров работы электролизной ванны.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Научный руководитель:
д.ф-м.н., ведущий научный сотрудник
Н.П.Савенкова
Москва, 2024

## Slide 2: Производство алюминия
Рис 1. Динамика производства алюминия.
Производство алюминия играет очень важную роль в экономике России. В 2021 году Россия произвела 3,64 млн алюминия, а его экспорт принес 8,67 млрд долларов. В 2022 году выработка металла выросла на 1,65%.
В 2022 году мировое производство алюминия выросло на 2,2 % и достигло 69 млн тонн. Ожидается, что до 2029 года рынок алюминия будет прирастать в среднем на 6,1 % в год
В 2024 году Россия стала 2 страной по количеству произведенного алюминия - 3.5 млн тонн. На первом месте Китай.

## Slide 3: Технологический процесс производства алюминия
Рис 3. Взаимосвязь процессов в электролизной ванне.
Рис 2. Устройство алюминиевого электролизера Соделберга

## Slide 4: Управляющие параметры выхода по току (η) и потери выхода по току (Δ η)
Эмпирическая формула выхода по току разработанная в институте ВАМИ(Всероссийский Алюминиево-магниевый Институт):
Полуэмпирическая формула потери по току.
Где - анодная плотность тока, - площадь анода, - МПР, - температура электролита.
где – изменение выхода по току, l – значение МРП, – значение выхода по току при плоской поверхности раздела, S – площадь катода, H – высота металла.
Теоретическая величина процентного выхода по току
где P — количество металла, полученное в ванне.
Теоретическое количество металла по закону Фарадея, получаемое в процессе электролиза:
где F — электрохимический эквивалент, I — сила тока, t — время.

## Slide 5: Модификация формулы потери по току
Модифицированная формула потери выхода по току:
 | Мод. формула | Исх. формула | Исх. формула | Исх. формула | Исх. формула | Исх. формула | Исх. формула
точка |  | (2,2) | (10,5) | (5,10) | (5,30) | (7,15) | (4,30)
значение | 0.012011 | 0.010918 | 0.01397 | 0.013292 | 0.011528 | 0.011528 | 0.013495
Таблица 2. Значение формул потери выхода по току в зависимости от точки в которой взято МПР (l).
В формуле (4) значения параметров l и S являются константами, которые определяются опытным путем с большой погрешностью. Поэтому в настоящей работе предлагается следующая модификация формулы, вычисление которой становится возможным при использовании вычислительного комплекса, моделирующего процесс электролиза.
Формула для вычисления процентного значения потерь по току:

## Slide 6: Модификация формулы изменения выхода по току, метод триангуляции.
Рис 4. Разбиение области решения на треугольники с вершинами в узлах сетки.
Вычисление поверхностного интеграла
Рис 5. Вычисление площадей проекций фрагментов поверхностей на плоскость XY.
Таблица 3. Абсолютная погрешность вычисления площади поверхности
Рис 6. Значения функции, соответствующие
Рис. 7. Тестовая поверхность

## Slide 7: Вычисление управляющих параметров при МГД-стабильности
Рис 8
Рис 9

## Slide 8: Вычисление управляющих параметров при выемке анодов
Вынимаются крайние 11 и 22 аноды
Рис. 10
Рис .11
Рис 12

## Slide 9: Вычисление управляющих параметров при анодном эффекте
Демонстрация расположения анодов при анодном эффекте
Рис. 13
Рис. 14
Рис. 15

## Slide 10: Исследование распределения потерь по току
Потери по току при выемке 11 и 22 анодов.
Потери по току при анодном эффекте.
Потери по току для МГД стабильного режима.

## Slide 11
Основные результаты
Предложен алгоритм расчета площади криволинейной поверхности на основе метода триангуляции. Исследована сходимость метода на сгущающихся сетках.
Предложена модифицированная формула вычисления величины потерь по току, проведена ее верификация.
Численно определены значения выхода по току и потерь выхода по току, показана корреляция этих управляющих параметров.
Численно исследованы распределения потерь по току в планарной плоскости разреза ванны для МГД-стабильной работы ванны и для МГД-нестабильной работы ванны в случае выемки двух анодов и анодного эффекта. На основе проведенных численных исследований были выработаны рекомендации по управлению работой ванны.

## Slide 12: Список литературы
Калмыков А.В. Математическое моделирование влияния процессов тепломассопереноса на МГД-стабильность алюминиевого электролизёра // Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Факультет вычислительной математики и кибернетики. Кафедра вычислительных методов. Диссертация. 2017.
Белолипецкий В. М., Пискажова Т.В. Математическое моделирование процесса электролитического получения алюминия. Решение задач управления технологией // Красноярск: Сибирский федеральный университет. Библиогр. 2013.
Деркач А.С., Левитан Г.У., Лебедев В.И., Сенин В.Н., Солнцев С.С., Форсблом Г.В. Электролиз алюминия // Издательство 'Металлургия' Москва 1966.
Grjotheim K., Rrohn C., Malinovsky. M., Matiasovsky K., Thonstad J. 2nd Edition Aluminium Electrolysys. Fundamentals of the Hall-Heroult Process. // Dusseldorf 1982.
Тепловые процессы в электролизерах и миксерах алюминиевого производства. / Под общей редакцией Громова Б. С., М.: – 1998. – С. 322.
Коробов, М. А. Самообжигающиеся аноды алюминиевых электролизеров / М. А. Коробов, А. А. Дмитриев // М.: Металлургия. – 1972. – 207 с.
Lillebuen, B. Current Efficiency and back reaction in aluminium electrolysis // Electrochim. Acta. – 1980, V25. – P. 131– 137.
Деркач, А. С. Влияние нестабильности тока серии на технологический режим алюминиевых электролизеров// Цветные металлы. – 1967. – № 3. – С. 39– 40.
Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Том 2. // Дрофа 2004
Скворцов А.В., Мирза Н.С. Алгоритмы построений и анализа триангуляции // 'Издательство томского университета' 2006.
Широкий А.А., Аппроксимационные свойства триангуляций поверхностей // Казань 2012.
Самарский А.А. Гулин А.В. Численные методы // Москва 'Наука' 1989

## Slide 13: Спасибо за внимание